# SBTF-1500

Инструкция по эксплуатации

После завершения подготовительных работ для обработки материала!

1. Отрегулировать положение выравнивающего колеса (Фото 1)

(1)

Размер «A»: размер левой стенки и внутренней части левого колеса подачи

Толщина: 0,8-1,2 мм, размер: 14 мм

Толщина: 0,4-0,6 м, размер: 13,5 мм (когда ролик 0,4, необходимо 2 зазора; когда ролик 0,5-0,6, необходим 1 зазор)

2. Отрегулируйте положение подачи и выравнивания (Фото 2)

(2)

После регулировки размера «А» зафиксировать левую часть слева колеса подачи винтом «B». При подаче материала отрегулировать правую часть винтом «C» и отрегулировать ширину справа, затем затянуть винт в правой части колеса подачи. Ослабить винты «С», закончить регулировку подачи.

3. Регулировка правой части медных полос (Фото 3 и 4)

(3)  （4）

Отрегулировать размер «D», убедиться, что медные полосы параллельны «D».

Толщина: 0,8-1,2 мм, размер: 47 мм

Толщина: 0,5-0,6 мм, размер: 46,5 мм

Толщина: 0,4 мм, размер: 46 мм

4. Положение левой части медных полос (Фото 5)

(5)

Отрегулировать размер «G», убедиться, что медные полосы параллельны «G».

Толщина: 0,8-1,2 мм, размер: 114 мм

Толщина: 0,5-0,6 мм, размер: 114,5 мм

Толщина: 0,4 мм, размер: 115 мм

5. Положение нижнего шовного ролика (Фото 6)

(6)

Размер «Н», зазор между правой частью медной полосы и нижним шовным роликом: 0,5-0,8 мм;

Выравнивание: Поднять или опустить ролик.

6 Давление клепающего ролика (верхнего шовного ролика)

Ролик: 1,2 мм, давление клепающего ролика: 100 МПа

Ролик: 1,0 мм, давление клепающего ролика: 85 МПа

Ролик: 0,8 мм, давление клепающего ролика: 65 МПа

Ролик: 0,6 мм, давление клепающего ролика: 50 МПа

Ролик: 0,5 мм, давление клепающего ролика: 45 МПа

Ролик: 0,4 мм, давление клепающего ролика: 40 МПа

7. Расстояние между барьером и уголком (Фото 7)

(7)

Расстояние между барьером и уголком «I»: 15 мм, размер между двумя другими тот же и регулируется угол спирали.

8. Измерение диаметра (Фото 8, 9, 10)

(8)(9)

(10)

Измерить диаметр в трех точках, вычислить средний размер. Путем регулировки установить нужный размер.

9. Положение барьера (Фото 11)

(11)

Диаметрально по вертикали и горизонтали и по линии «J» в соответствии с диаметром.

Проверка диаметра по вертикали.

10. Размер «L»: 0,2 мм